附件2

二次能力验证结果有问题或不满意的检测机构名单（12家）

| 序号 | 机构 编号 | 检测机构名称 | 细度(%)（45μm筛筛余） |  |  | 标准稠度用水量(%) |  |  | 初凝时间(min) |  |  | 终凝时间(min) |  |  | 3天抗折强度(MPa) |  |  | 3天抗压强度(MPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 |
|  | 18 | 武汉华中智能建筑技术有限公司 | / | / | / | 27.7 | -3.44 | 不满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 83 | 武汉精锐建设工程检测有限公司 | 2.41 | -1.37 | 满意 | 28.4 | -1.25 | 满意 | / | / | / | 199 | -2.34 | 有问题 | / | / | / | 30.0 | -0.51 | 满意 |
|  | 134 | 南漳县扬帆建设工程检测有限公司 | 1.60 | -3.74 | 不满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 141 | 老河口市先锋建设工程质量检测有限公司 | 3.96 | +3.16 | 不满意 | 29.2 | +1.25 | 满意 | / | / | / | / | / | / | 6.9 | +3.33 | 不满意 | 35.8 | +2.19 | 有问题 |
|  | 182 | 湖北祥浩建设工程质量检测有限公司 | 3.75 | +2.54 | 有问题 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 184 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司鹤峰分公司 | 3.58 | +2.05 | 有问题 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 213 | 黄冈市金瑞工程检测有限公司罗田分公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 276 | +2.53 | 有问题 | / | / | / | / | / | / |
|  | 216 | 武汉科正工程技术有限公司红安实验室 | / | / | / | 29.6 | +2.50 | 有问题 | 175 | +0.17 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 219 | 湖北楚祥建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | 27.8 | -3.13 | 不满意 | / | / | / | / | / | / | 5.9 | +0.30 | 满意 | / | / | / |
|  | 237 | 湖北威兰特工程技术有限公司 | 3.69 | +2.37 | 有问题 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.0 | +0.61 | 满意 | / | / | / |
|  | 306 | 十堰市剑楠建设工程质量检测有限公司 | 4.08 | +3.51 | 不满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 353 | 孝昌县辉煌建设工程质量检测有限公司 | 2.91 | +0.09 | 满意 | / | / | / | 145 | -2.33 | 有问题 | 252 | +1.01 | 满意 | / | / | / | / | / | / |